耐磨焊条型号

1、D102低中合金锰钢堆焊焊条 型号：EDPMn2-03

说明：普通低中合金锰钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定，脱渣容易。

用途：用于堆焊或修复低碳钢、中碳钢及低合金钢磨损件，如车轴、齿轮和搅拌机叶片等。

堆焊硬度HRC：≥22

2、D106低中合金锰钢堆焊焊条 型号：EDPMn2-16

说明：普通低中合金锰钢堆焊焊条，交直流两用（交流时空载电压大70V）。

用途：用于堆焊或修复低碳钢、中碳钢及低合金钢磨损件，如车轴、齿轮和搅拌机叶片等。

堆焊硬度HRC：≥22

3、D107低中合金锰钢堆焊焊条 型号：EDPMn2-15

说明：普通低中合金锰钢堆焊焊条，交直流反接。

用途：用于堆焊或修复低碳钢、中碳钢及低合金钢磨损件，如车轴、齿轮和搅拌机叶片等。

堆焊硬度HRC：≥22

4、D112铬钼钢堆焊焊条 型号：EDPCrMo-Al-03

说明：铬钼钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定，脱渣容易。

用途：用于受磨损的低碳钢、中碳钢及低合金钢，特别用于矿山机械与农业机械的堆焊与修复。

堆焊硬度HRC：≥22

5、D126低中合金锰钢堆焊焊条 型号：EDPMn3-16

说明：普通低中合金锰钢堆焊焊条，交直流两用（交流时空载电压大70V）。

用途：用于堆焊受磨损的低、中碳钢及低合金钢，如车轴、齿轮和搅拌机叶片和行走主动轮。

堆焊硬度HRC：≥28

6、D127低中合金锰钢堆焊焊条 型号：EDPMn3-15

说明：普通低中合金锰钢堆焊焊条，交直流反接。

用途：用于堆焊受磨损的低、中碳钢及低合金钢，如车轴、齿轮和搅拌机叶片和行走主动轮。

堆焊硬度HRC：≥28

7、D132铬钼钢堆焊焊条 型号：EDPMnCrMo-A2-03

说明：铬钼钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定，脱渣容易。

用途：用于受磨损的低碳钢、中碳钢及低合金钢，特别用于矿山机械与农业机械的堆焊与修复

堆焊硬度HRC：≥30

8、D146低中合金锰钢堆焊焊条 型号：EDPMn4-16

说明：普通低中合金锰钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定。

用途：用于堆焊各种受损的碳钢件及碳钢道岔。

熔敷金属化学成分/%

C≤0.20 Mn≤4.50 其他≤2.00

堆焊硬度HRC：≥30

9、D156铬锰钢堆焊焊条

说明：铬锰钢堆焊焊条，具有抗高冲击载荷和金属间摩擦磨损性能，交直流两用（交流时空载电压大70V），电弧稳定，焊接工艺性好，脱渣容易，飞溅小，焊道成形美观。

用途：用于轧钢机零部件堆焊，如槽轮轧机、铸钢大齿轮、拖拉机驱动轮、支重轮和链轮节等

熔敷金属化学成分/%

C≈0.10 Si≈0.50 Mn≈0.70 Cr≈3.20

堆焊硬度HRC：≈31

10、D167低中合金锰钢堆焊焊条 型号：EDPMn6-15

说明：普通低中合金锰钢堆焊焊条，交直流反接。

用途：用于农业机械、建筑机械等磨损部件的堆焊，如大型堆土机、动力铲的滚轮、汽车环链等。

熔敷金属化学成分/%

C≤0.45 Si≤1.00 Mn≤6.50

堆焊硬度HRC：≥50

11、D172铬钼钢堆焊焊条 型号：EDPCrMo-A3-03

说明：铬钼钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定，脱渣容易。

用途：用于堆焊齿轮、挖掘机、拖拉机刮板、深耕铧犁，矿山机械等磨损件。

熔敷金属化学成分/%

C≤0.50 Cr≤2.50 Mo≤2.50

堆焊硬度HRC：≥40

12、D177SL堆焊焊条

说明：渗铝钢系列堆焊焊条中的一种，专用于焊接磨损条件下使用的渗铝钢或非渗铝钢结构，采用直流正接，短弧操作。

用途：用于焊接单层或多层各种渗铝钢受磨损件，如电站渗铝钢锅炉省煤器管等。

熔敷金属化学成分/%

C≤0.50 Cr≤2.50 Mo≤2.50

堆焊硬度HRC：≥40

13、D202A铁基堆焊焊条

说明：铁基堆焊焊条，交直流两用，焊接工艺性能好，堆焊层硬度适中，具有良好的的塑性和耐冲击性。

用途：用于碳钢和低中合金钢轧钢机零部件的堆焊，如槽轮轧机、铸钢大齿轮等

熔敷金属化学成分/%

C≤0.15 Si 0.2～0.4 Mn 0.5～0.9 Cr 1.8～2.3

堆焊硬度HRC：26～30

14、D202B铁基堆焊焊条

说明：铁基堆焊焊条，交直流两用，焊接工艺性能好，堆焊金属为马氏体组织，有较好的耐金属间磨损、耐冲击、耐模塑磨损和耐冷热疲劳性能。

用途：用于单层或多层堆焊各种受磨损的零部件，如齿轮、挖斗、矿山机械等。熔敷金属化学成分/%

C 0.5～0.7 Si 0.3～0.5 Mn 0.6～1.0 Cr 4.4～5.0

堆焊硬度HRC：54～58

15、D207铬锰硅钢堆焊焊条 型号：EDPCrMnSi-15

说明：铬锰硅钢堆焊焊条，采用直流反接。

用途：用于堆焊堆土机刀刃板、螺旋桨等磨损零件。

熔敷金属化学成分/%

C 0.5～1.00 Si≤1.00 Mn≤2.50 Cr≤3.50 其他≤1.00

堆焊硬度HRC：≥50

16、D212铬钼钢堆焊焊条 型号：EDPCrMo-A4-03

说明：铬钼钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定，脱渣容易。

用途：用于中层或多层堆焊各种受磨损的零部件，如齿轮、挖斗、矿山机械等。

熔敷金属化学成分/% C0.3～0.60 Cr≤5.00 Mo≤4.00

堆焊硬度HRC：≥50

17、D217A铬钼钢堆焊焊条 型号：EDPCrMo-A3-15

说明：铬钼钢堆焊焊条，直流反接。

用途：用于堆焊高强度耐磨零部件，如30CrMnSi和35CrMnSi冶金扎辊的堆焊与修复、矿石破碎机部件、矿山用4m电铲斗齿及其他挖掘机斗齿等。

熔敷金属化学成分/% C≤0.5 Cr≤2.50 Mo≤2.50

堆焊硬度HRC：≥40

18、D227铬钼钒钢堆焊焊条 型号：EDPCrMoV-A2-15

说明：铬钼钒钢堆焊焊条，采用直流反接，堆焊层为马氏体基体加一定数量的高硬度碳化物，抗磨料磨损性能较高，堆焊金属具有良好的抗裂性，但切削加工比较困难，必要时可以约860℃等温退火软化。

用途：用于承受一定冲击载荷的耐磨件表面堆焊，如掘进机盘滚刀的受磨面。

熔敷金属化学成分/%

C0.45-0.65 Cr4.5-5 Mo 2-3 V 4-5

堆焊硬度HRC：≥55

19、D237铬钼钒钢堆焊焊条 型号：EDPCrMoV-A1-15

说明：铬钼钒钢堆焊焊条，采用直流反接。

用途：用于堆焊受泥沙磨损和气蚀破坏的水力机械、挖掘斗、矿山机械零部件等。

熔敷金属化学成分/%

C 0.3-0.6 Cr 8-10 Mo≤3 V 0.5-1

堆焊硬度HRC：≥50

20、D246耐磨堆焊焊条 型号：EDPCrSi-B

说明：D246耐磨堆焊焊条，交直流两用。

用途：用于堆焊常温及非腐蚀条件下，带有磨料磨损和冲击载荷条件的零部件，如矿山、工程、农业、制砖、水泥、水利等机械的易磨损件。

熔敷金属化学成分/% C≤1 Si 1.5-3 Mn≤0.8 Cr 6.5-8.5 B 0.5-0.9

堆焊硬度HRC：≥60

21、D256高锰钢堆焊焊条 型号：EDMn-A-16

说明：高锰钢堆焊焊条，交直流两用（交流焊时空载电压不低于70V），堆焊时宜采用小电流，窄道焊，趁红热时立即锤击或水，以减小裂纹倾向。堆焊金属为奥氏体高锰钢，具有加工硬化、高韧性和耐磨性的特点。

用途：用于各种破碎机、高锰钢轨、挖斗、推土机等易磨损部件的堆焊。

熔敷金属化学成分/%

C≤1.1 Si≤1.3 Mn 11-16 其他≤5

堆焊硬度HRC：HB≥170

22、D266高锰钢堆焊焊条 型号：EDMn-B-16

说明：高锰钢堆焊焊条，交直流两用（交流焊时空载电压不低于70V），与D256的区别是焊缝金属中加了钼，提高了抗裂性及耐磨性。堆焊时宜采用小电流，窄道焊，趁红热时立即锤击或水，以减小裂纹倾向。堆焊金属为奥氏体高锰钢，具有加工硬化、高韧性和耐磨性的特点。

用途：用于各种破碎机、高锰钢轨、挖斗、推土机等易磨损部件的堆焊。

熔敷金属化学成分：

C≤1.1 Si 0.3-1.3 Mn 11-18 Mo≤2.5 其他≤1

堆焊硬度HRC：HB≥170

23、D276/D277高铬锰钢耐气蚀堆焊焊条 型号：EDCrMn-B-16/EDCrMn-B-15

说明：高铬锰钢耐气蚀堆焊焊条，采用直流反接，D276可交直流两用（交流焊时空载电压不低于70V），焊缝能加工硬化、韧性好，耐气蚀，具有良好的抗裂性。

用途：用于堆焊水轮机受气蚀破坏的零件，如水轮机的导水叶片等，也可用于要求耐磨性及高韧性的高锰钢的堆焊，如铁路道岔、螺旋输送机、推土机刀刃板、抓斗、破碎刃等。

熔敷金属化学成分

C≤0.8 Si≤0.8 Mn 11-16 Cr 13-17 其他≤4

堆焊硬度HRC：≥20

24、D287抗气蚀耐泥沙磨损专用焊条

说明：抗气蚀耐泥沙磨损专用焊条，具有良好的抗气蚀、抗泥沙磨损性能，焊接工艺性好，采用直流反接，可全位置焊，堆焊金属具有良好的机加工性。

用途：用于水泵、水轮机过流部件的制造及堆焊修复，还可用于同等材质转轮的焊接。

熔敷金属化学成分

C≤0.15 Cr 12-16 Ni 4-6

堆焊硬度HRC：HV400（焊态）

25、D406耐磨堆焊焊条 型号：EDRCrMnMoWCo-A

说明：铬钼钨热强钢耐磨堆焊焊条，，堆焊金属为a+固溶体+奥氏体+马氏体+共晶组织，具有较高的红硬件、抗裂性和耐热疲劳性。

用途：用于耐高温刃具、模具、如热剪切刃口的堆焊。